Технологическая карта электива

Тема. Методы пломбирования корневых каналов гуттаперчей.

Основные вопросы для изучения.

1.Метод одного штифта.

2.Метод латеральной конденсации гуттаперчи.

3.Метод теплой латеральной конденсации гуттаперчи.

4.0бтурация каналов с применением автоматического плаггера.

5.Обтурация каналов химически пластифицированной холодной гуттаперчей.

6.Вертикальная конденсация разогретой гуттаперчей.

7.0бтурация теплой фрагментированной гуттаперчей.

8.Латерально-вертикальная конденсация разогретой гуттаперчи.

9.Термомеханическое уплотнение гуттаперчи.

10. Обтурация термопластической инъекцией гуттаперчи.

11. Обтурация каналов с применением системы Термафил.

12.Распломбирование каналов,обтурирувнынык гуттаперчей.

Целевая ycтaнoвкa:Изyчить методы обтурации каналов гуттаперчей.

Формируемые понятия: филлеры, плагеры. спредеры, кондерсоры, термафил, вертикальная конденсация, термомеханическая конденсация, термопластифицированная гуттаперча.

Значение изучаемого материала для дальнейшего использования. Знание данного материала будет использовано в практической работе студентов, помогут им ориентироваться в показаниях применения каждого метода, грамотно использовать методики пломбирования корневых каналов гуттаперчей.

Фамилии ученых, развивавших проблему: Шилдер, Вебстер, МакСпаден, Джонсон.

Литература:

- Боровский Д.В. Клиническая эндодонтия.-М.,1999.-          175 с.

- Николишин А.К. Современная эндодонтия практического врача Полтава.1998. - 156 с.

- Михальченко В.Ф. с соавт. Современные аспекты эндодонтии.-Волгоград,Перемена..2001,-142 с.

- Хоменко Л.А., Биденко Н.В. Практическая эндодонтия.- М. Книга плюс. 1999. –128 с.

Вопросы для самоконтроля.

- Состав гуттаперчи.

- Свойства гуттаперчи в зависимости от формы.

- Положительные и отрицательные свойства гуттаперчи.

- Методы стерилизации гуттаперчи.

Составила: доц. Триголос Н.Н.